단 체 표 준 규 격                  SPS

콘크리트 호안블록          KCIC 703 : 2006

Concrete Blocks for Retaining Wall and Revetment

1. 적용 범위  이 규격은 주로 조립에 의해 친수ㆍ하천이용, 생태계 보전, 경관 보전, 식생 등의 환경 호안에 사용하는 콘크리트 호안 블록(이하 블록이라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 인용 규격  다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로서 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용 규격은 그 최신판을 적용한다.

KS D 3504  철근 콘크리트용 봉강

KS F 2526  콘크리트용 골재

KS F 2527	콘크리트용 부순 골재

KS F 2534	구조용 경량 골재

KS F 2543	콘크리트용 동 슬래그 골재

KS F 2544	콘크리트용 고로 슬래그 골재

KS F 2560	콘크리트용 화학 혼화재

KS F 2562	콘크리트용 팽창재

KS F 2563	콘크리트용 고로 슬래그 미분말

KS F 2573	콘크리트용 재생 골재

KS F 5201	포틀랜드 시멘트

KS L 5204	백색 포틀랜드 시멘트

KS L 5210	고로 슬래그 시멘트

KS L 5211	플라이 애시 시멘트

KS L 5401	포틀랜드 포졸란 시멘트

KS L 5405	플라이 애시

3. 정  의  이 규격에서 사용하는 주요 용어의 정의는 다음에 따른다.

a) 호 안  제방 또는 하안을 유수에 의한 파괴와 침식으로부터 직접 보호하기 위해 제방 앞비탈에 설치하는 구조물

b) 환경 호안  치수적 요건과 환경적 요건을 고려하여 설계한 호안을 말하며 일반적으로 친수ㆍ하천 이용 호안, 생태계 보전 호안, 경관 보전 호안, 식생 등으로 분류

(1) 친수ㆍ하천 이용 호안  물놀이를 위해 물가에 쉽게 접근할 수 있는 형태의 호안과 고수부지 등의 하천 공간을 편리하게 이용할 수 있도록 만들어진 호안을 말하며, 일반적으로 관람석 호안, 저수 계단 호안, 경관 보전을 겸한 계단 호안, 완경사 호안 등으로 분류

(2) 생태계 보전 호안  수중 생물의 산란과 생육, 홍수시 대피 장소 제공 등을 고려하여 설치한 호안을 말하며, 일반적으로 어소 블록 호안 등 어류 보전 호안, 곤충 보전 호안 등으로 분류

(3) 경관 보전 호안  주변 환경과의 조화와 외견상의 아름다움 등을 고려한 호안을 말하며 일반적으로 녹화 호안, 조경 호안, 옹벽․축대 호안 등으로 분류

(4) 식생 호안  자연과 환경을 함께 고려한 새로운 패턴의 호안블록으로 블록의 홈에 식생토의 퇴적이 용이할 뿐 아니라 식생공을 통하여 법면의 토양과 자연스럽게 연결되어 일체화시키므로써 식생환경이 매우 양호한 호안을 말하며, 일반적으로 기존의 호안블록에 식생공을 형성한 제품 등을 총칭

c) 1종 블록  하천이나 바다의 수면 이상에 있는 부분이거나 유역이 도시 또는 공단 지역 등을 제외하는 하천에서는 블록의 부식, 풍화 및 동결 융해가 심하지 않아 설계 기준 압축 강도가 21MPa 이상 요구되는 블록

d) 2종 블록  하천이나 바다의 수면 이하에 있는 부분이거나 도시 또는 공단 지역 등을 포함하는 하천에서는 블록의 부식, 풍화 및 동결 융해가 심해 내구성이 떨어지게 되므로 설계 기준 압축 강도가 24MPa 이상 요구되는 블록

e) 순 두 께  블록의 두께에서 모떼기를 하지 않은 부분까지의 두께

f) 돌출부위  블록을 시공할 시 표면에 튀어나와 유속의 흐름을 완만하게 해주는 부분

g) 이형 블록  원형, 다이아몬드형, 계단(1)호형, 어소유공형, 조경(1)호형, 수경A형, 장대형, 식생블록 등 그 밖의 용도에 따라 모양이 다른 블록의 총칭

h) 보통 골재  자연적으로 암석에서 생긴 모래, 자갈 또는 부순 모래, 부순 돌 및 고로 슬래그 잔골재, 고로 슬래그 굵은 골재 등으로 골재 관련 규격에 적합한 골재

i) 경량 골재  콘크리트의 질량을 경감시킬 목적으로 사용하는 보통 암석보다 밀도가 작은 골재로 인공 경량 골재, 천연 경량 골재 등으로 골재 관련 규격에 적합한 골재

j) 표 면 층(Facing Layer)  보통 골재, 착색 재료, 시멘트, 경화제 등을 혼합한 콘크리트를 뒷면층(1)위에 2차로 쳐서 강화한 마무리층

주(1) 뒷면층(Base Layer)이라 함은 보통 골재, 혼화 재료, 시멘트, 경화제 등을 혼합한 콘크리트로된 1차 보강용 콘크리트층을 말한다.

k) 절건 질량  온도 105±5℃ 건조기 내에서 24시간 건조한 후 꺼내어 상온까지 냉각했을 때의 질량

l) 표건 질량  온도 20±5℃의 맑은 물속에서 24시간 흡수시킨 다음 물에서 꺼낸 블록을 흡수성이 좋은 천으로 눈에 보이는 물방울을 닦아 낸 후 바로 측정했을 때의 질량

4. 종  류  블록은 모양․치수, 용도, 기능․특성 및 색상에 따라 다음과 같이 구분한다.

4.1 모양(2), 치수에 따른 구분

a) 기본형 블록

b) 이형 블록

주	(2)	모양이라 함은 물품(블록)의 겉으로 나타나는 생김새(형체), 즉 형상을 말한다.

4.2 용도에 따른 구분

a) 친수ㆍ하천이용 블록

b) 생태계 보전용 블록

c) 경관 보전용 블록

d) 식생용 블록

4.3 기능, 특성에 따른 구분

a) 1종 블록

b) 2종 블록

4.4 색상에 따른 구분

a) 무색 블록

b) 유색 블록

5. 품  질

5.1 겉 모 양

5.1.1 블록의 겉모양은 균일하고, 비틀림, 해로운 균열 또는 흠 등이 없어야 하고, 그 한도는 표 1에 따른다.

표 1

한 도 구 분	표면에 노출하는 부분	표면에 노출하지 않은 부분
기 포	지름 5～10㎜, 깊이 10㎜이하 10×10㎠에 5개 이하	지름 5～15㎜, 깊이 15㎜이하 10×10㎠에 10개 이하
잔 금 가 기	길이 30㎜이하, 폭 0.25㎜이하, 전면(全面)에 대해서 5개 이하	길이 30㎜이하, 폭 0.25㎜이하, 전면(全面)에 대해서 7개 이하
모 서 리 결 손	2㎠이내 1개소 까지	3㎠이내 2개소 까지
골 재 의 노 출	없을것	없을것
균 열	없을것	없을것
페이스트 누 출	변 길이의 ⅓이내 폭 20㎜이하	변 길이의 ⅔이내 폭 20㎜이하
파 손	없을것	없을것
유색층의 벗겨짐	없을것	지름 10㎜이내 1개소 까지

5.1.2 블록에는 무늬나 요철부를 만들 수 있으며, 표면의 가장자리는 미려한 모떼기를 할 수 있다.

5.1.3 유색 블록의 색상은 일정하여야 하며, 색얼룩(3)등이 없어야 한다. 그 기준은 유색 블록의 색상 및 색얼룩에 대한 검사를 위한 한도 견본을 따로 정해야 한다.

주(3) 색얼룩이란 색이 부분적으로 불균등한 것으로 유색 재료의 결함, 혼합 과정상의 결함, 재료 성분의 분해․변질 등에서 생긴 것이다.

5.2 성  능  블록은 9.에 따라 시험을 하여 표 2의 규정에 적합해야 한다.

표 2

구 분	시편의 크기(㎜)	기 본 형 및 이 형 블 록
		1 종	2 종
압 축 강 도 〔MPa〕	100×100×100	시료평균 : 21 이상 시료개개 : 18 이상	시료평균 : 24 이상 시료개개 : 21 이상
	90×90×90(4)	시료평균 : 20 이상 시료개개 : 17 이상	시료평균 : 23 이상 시료개개 : 20 이상
	50×50×50(5)	시료평균 : 19 이상 시료개개 : 16 이상	시료평균 : 22 이상 시료개개 : 19 이상
흡 수 율(%)	시료평균 7이하, 시료개개 10이하

주	(4),(5) 90×90×90mm 및 50×50×50mm의 강도값은 100×100×100mm 강도를 기준으로 정한    수치이다.

5.3 표 면 층  표면층이 있는 경우 표면층의 두께는 표면에서 8㎜ 이상으로 하며, 압축 강도 시험후 표면층의 분리가 일어나서는 안 된다.

6. 모양 및 치수

6.1 치수 및 허용차  블록의 모양, 치수 및 그 허용차는 표 3에 따른다.

표 3

단위 : mm

모 양		치 수			허 용 차
		가 로	세 로	두께(순두께)
기본형 블 록	Ⅰ형	400	400	100, 120	±2
	장방형	400	250	90
이 형 블 록		평판형, 원형, 다이아몬드형, 계단(1)호형, 어소유공형, 조경(1)호형, 수경A형, 장대형, 식생 등 이형 블록의 치수는 주문자와 협의에 따르고 치수의 허용차는 기본형 블록에 준한다. 다만, 치수가 900㎜ 이상인 경우에는 허용차를 ±5로 한다.

6.2 기본형 블록의 모양은 부도 1과 같고, 이형 블록의 모양은 부도 2와 같다. 다만, 이형 블록의 모양 및 치수는 주문자와 협의하여 변경 제작해도 된다.

6.3 이 규격 이외의 이형 블록의 치수는 제품 설계 도면 치수를 적용하여 판정한다.

7. 재  료

7.1 시 멘 트  시멘트는 KS L 5201, KS L 5204, KS L 5210, KS L 5211 또는 KS L 5401에 규정하는 것으로 한다. 다만, 플라이 애시 시멘트는 A종 및 B종으로 한다.

7.2 골  재  골재는 보통 골재, 경량 골재 그 밖에 이와 유사한 불연성인 것으로 하며, KS F 2526, KS F 2527, KS F 2534, KS F 2543 KS F 2544, KS F 2573에 따른다. 다만, 굵은 골재의 최대 치수는 25㎜이하로 한다.

7.3 철  근  철근을 사용하여 제품을 생산할 시에는 KS D 3504에 따르며, 연결고리는 아연융용도금을 하여야 한다.

7.4 물  물은 기름, 산, 염류, 유기물 등 제품에 영향을 미치는 유해물질을 유해량 함유하여서는 안 된다.

7.5 혼화 재료  혼화 재료는 콘크리트 및 강재에 유해한 영향을 미치는 것이어서는 안 되며, KS F 2560, KS F 2562, KS F 2563 KS L 5405에 따른다.

7.6 착색 재료  콘크리트용 착색재료(6)는 내후성이 우수(7)하고 블록의 품질 및 환경에 해로운 영향을 주어서는 안 된다.

주(6) 착색재료에는 정상적인 화학 공정을 거치지 않은 철 부산물은 제외한다.

(7) 내후성이 우수하고라 함은 콘크리트용 안료로서 국내외적으로 검정된 무기질재료(무기재료, 골재, 유리, 세라믹 등)를 가급적 사용하여 옥외에서 햇빛, 비바람, 한난 등 자연의 작용에 저항해서 변하지 않는 안료의 성질이 우수해야 한다는 것이다.

8. 제 조

8.1 물-시멘트 비  콘크리트의 물-시멘트 비는 50%이하로 한다.

8.2 재료의 계량  재료의 계량은 모두 질량으로 한다. 다만, 물 또는 액상의 혼화제는 부피 또는 기타 확실한 방법으로 계량해도 된다.

8.3 성 형  블록의 성형은 형틀에 믹서로 혼합한 콘크리트를 투입하고 진동 압축 또는 이와 동등이상의 품질을 얻을 수 있는 방법으로 한다.

8.4 양 생  블록의 양생은 제품 출하시에 소요 강도를 얻을 수 있도록 해야 한다.  다만 1차 실내 양생은 500도시(8)를 표준으로 한다.

주(8) 도시라 함은 양생온도(℃)와 양생시간(h)을 서로 곱한 값이다.

비 고 1. 초기 실내 양생에 상압의 증기 양생을 하는 경우에는 다음 주의가 필요하다.

(a) 시멘트가 응결을 시작하는 시기에 급격한 온도의 변화를 주어서는 안 된다.

(b) 양생실의 온도를 올리거나 내릴 때는 급격한 온도 변화(20℃/h 이내)가 생기지 않도   록 하여야 한다.

(c) 양생실 최고 온도는 65℃를 초과하지 않는 것이 바람직하다.

2. 양생 및 보존 기간 중 초기 동해를 입지 않아야 한다.

9.시험 방법

9.1 수치의 환산  종래 단위의 시험기 또는 계측기를 사용하여 시험하는 경우 국제 단위계(SI)로의 환산은 다음과 같다.

1kgf = 9.80N

9.2 전 단면적에 대한 압축 강도 시험  8.4에서 규정한 양생이 끝난후, 출하할 수 있는 제품을 시험체로 하고, 시험체는 가압 양면을 세로축에 직각이 되도록 평활하게 마무리 한다(9). 그 후 시험체를 2시간 이상 맑은 물속에 담가 흡수시켜 시험한다. 이 경우, 압축 방향은 실제로 하중을 받는 방향으로 하고 전체면에 고르게 가압한다. 가압은 원칙적으로 중앙에 구접면을 갖는 전압 장치를 사용하여 가압 전 단면적당 매초 약 0.2～0.3MPa의 속도로 한다.

압축 강도는 다음 식(1)에 따라 산출한다.

최대 하중

전 단면적에 대한 압축 강도 (MPa) = -----------------------   -------(1)

가압 전 단면적

주(9) 가압면을 평활하게 마무리하는 방법은 원칙적으로 연마로 하지만 연마 대신에 석고 등으로 캐핑해도 좋다.

비 고	1.	시료는 정육면체로 절단하여 시험하되 블록이 가압판 중앙에 똑바르게 오도록 하여야 하며 가압판을 시험체 위에 접촉시키려 할 때는 손으로 그 가동부를 조용히 회전시켜서 고르게 접촉되도록 해야 한다.

2.	시료를 100×100×100㎜크기로 절단하여 시료의 치수를 측정한 후 시험을 실시하여 계산한다. 다만, 시료는 100×100×100㎜치수로 절단이 불가능한 경우에 한해 시료를 90×90×90㎜ 및 50×50×50㎜크기로 절단하여 시험해도 된다.

3.	시험체의 압축 강도는 시험중에 시험체가 받는 최대 하중은 유효숫자 3자리까지 읽고 9.80MPa의 정밀도까지 구하고 나비 및 두께의 정밀도는 0.1㎜까지 측정하여 그 평균값을 정수로 구한다.

9.3 흡수율 시험  흡수율 시험에 사용하는 시험체는 양생이 끝난후, 출하할 수 있는 제품중 1매의 시료에서 2개의 시험편을 취하여 실온 15℃～25℃의 맑은 물 속에 24시간 침지시킨 후, 즉시 물 속에서 꺼내어 철망 위에 놓고 1분간 물기를 뺀 후, 젖은 헝겊으로 표면을 닦아내고 시험체의 표건질량(m0)을 측정한다.

다음에 100～110℃의 공기건조기 안에서 24시간 건조시켜서 시험체의 절건 질량(m1)을 측정한 후, 흡수율(10)은 다음 식(2)에 따라 계산한다.

m0 － m1

흡수율 (%) = ------------------ ×100 ------------(2)

m1

여기에서	m0	:	시험체의 표건 질량(g)

m1	:	시험체의 절건 질량(g)

주(10) 흡수율은 2개 시험편 각각의 값을 평균한 값으로 나타낸다.

9.4 표면층의 두께  시료는 9.2에 규정한 압축 강도 시험을 하기 위하여 절단한 시료의 절편을 취하여 압축 강도를 측정하기 전에 표면층의 최소 두께(11)를 측정한다.

주(11) 표면층의 두께는 2개 시험편 각각의 값을 평균한 값으로 나타낸다.

10. 검사 방법  검사는 겉모양, 모양, 치수, 압축 강도, 흡수율 및 표면층의 두께에 대하여 한다.

10.1 겉 모 양  겉모양 검사는 전수에 대하여 하고 5.1의 규정에 적합하면 합격으로 한다.

10.2 모양 및 치수  모양 및 치수의 검사는 5,000개 또는 그 나머지를 1로트로 하고, 1로트에서 무작위로 3개의 시료를 채취하여 6.의 규정에 적합하면 로트 전부를 합격으로 한다.

10.3 압축 강도, 흡수율 및 표면층의 두께  압축강도, 흡수율 및 표면층의 두께 검사는 5,000개 또는 그 나머지를 1로트로 하고, 1로트에서 무작위로 각각 3개의 시료를 채취하여 9.의 시험을 하여 5.2 및 5.3의 규정에 적합하면, 그 시료가 대표하는 로트 전부를 합격으로 한다.

11. 제품의 호칭 방법  블록의 호칭 방법은 다음 보기에 따른다. 다만, 호칭 방법은 필요 없는 부분을 제외하여도 좋다.

보 기	기본형 1종 장방형

이형 2종 유신형

12. 표 시  블록에는 다음 사항을 표시하여야 한다.

12.1 파렛트 마다

a) 표시수 : 2매이상

b) 표시장소 : 외면 또는 포장띠

c) 표시방법 : 각인 또는 흑색 스템핑, 인쇄 또는 라벨

d) 표시내용

1) 단체표준인증 표시도표 : 지름 20㎜이상(포장띠는 10㎜이상)

2) 제조공장명 또는 그 약호

3) 제조 년월일 또는 로트번호

4) 1종형 또는 2종형 제품 표시

12.2 납품서 마다

a) 표시방법 : 인쇄

b) 표시내용

1) 단체표준인증 표시도표 : 지름 10㎜이상

2) 단체표준명 및 단체표준번호

3) 단체표준인증 단체명

4) 단체표준 인증번호

5) 제조공장명 또는 그 약호

6) 제조 년월일 또는 로트번호

7) 1종형 또는 2종형 제품 표시

제 정 자 : 한국콘크리트공업협동조합연합회장

제    정 : 1996년 04월 26일

관련근거 : 중소기업청 건표 55550-395호로 제정 승인(1996. 12. 20)

담당 부서 : 기술개발부 품질관리과

이 규격에 대한 의견 또는 질문은 한국콘크리트공업협동조합연합회 기술개발부 품질관리과       (Tel. 02-2241-7381)로 연락하여 주십시요.

서울시 동대문구 장안동 433-19번지

http://fkcic.or.kr

콘크리트 호안블록

(부도 1 : 기본블록)

(부도 2 : 이형블록)

환 경 친 화 형

식생호안블록

(부   도)

(1)대형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 슈퍼형 ◆ 표준형
가 로	1000
세 로	500
두 께	100
㎡당수량	2.0
◆ 마감형 ․기초용
가 로	1000
세 로	500
두 께	100
㎡당수량	2.0
․천단용
가 로	525
세 로	500
두 께	100
㎡당수량	2.0

(1)대형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 바이오형
가 로	1000
세 로	1000
두 께	150(220 ~260)
㎡당수량	1.0

(1)대형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 우포식생블록
가 로	1000
세 로	1000
두 께	220(250) 250(280)
㎡당수량	1.0

(1)대형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 생태용잔디블록 ◆ 표준형
가 로	1000
세 로	1000
두 께	150
㎡당수량	1.0
◆ 마감형
가 로	1000
세 로	500
두 께	150
㎡당수량	2.0

(2)중형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 생 태 계 형 ◆ 표준형
가 로	560(400)
세 로	400
두 께	100
㎡당수량	5.94
◆ 마감형 <기초 및 천단용>
가 로	490(400)
세 로	400
두 께	100
㎡당수량	2.5

(2)중형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 옹벽용블록
가 로	500
세 로	500
두 께	250
㎡당수량	8.0

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 생 태 계 형 (벽돌기준:32매생산용) ◆ 표준형
가 로	476(340)
세 로	340
두 께	100
㎡당수량	8.16
◆ 마감형 <기초 및 천단용>
가 로	418(340)
세 로	340
두 께	100
㎡당수량	2.94

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 생 태 계 형 (벽돌기준:32매생산용) ◆ 표준형
가 로	420(300)
세 로	300
두 께	100
㎡당수량	10.4
◆ 마감형 <기초 및 천단용>
가 로	370(300)
세 로	300
두 께	100
㎡당수량	3.33

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 생 태 계 형 (벽돌기준:28매생산용) ◆ 표준형
가 로	392(280)
세 로	280
두 께	100
㎡당수량	11.9
◆ 마감형 <기초 및 천단용>
가 로	343(280)
세 로	280
두 께	100
㎡당수량	3.57

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 식생I형
가 로	400
세 로	400
두 께	100(120)
㎡당수량	7.14

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 녹화형
가 로	480
세 로	400
두 께	100
㎡당수량	6.5

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 환경십자형
가 로	450
세 로	396
두 께	100
㎡당수량	6.33

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 다공성I형블록
가 로	400
세 로	400
두 께	100
㎡당수량	7.14

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 정자형블록
가 로	500
세 로	333
두 께	120
㎡당수량	6.0

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 금성H형블록
가 로	480
세 로	250
두 께	100(120)
㎡당수량	8.33

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 웰빙 식생블록
가 로	405
세 로	405
두 께	160
㎡당수량	6.0
가 로	500
세 로	500
두 께	160
㎡당수량	4.0

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ 생태 옹벽블록 (NP-type)
가 로	480
세 로	480
두 께	200
㎡당수량	10.4

(3)소형식생호안블록

치수 및 ㎡당 수량	평면도 및 정면도	조립 평면도

■ R형 잔디블록
가 로	228
세 로	228
두 께	80
㎡당수량	19.0