제품별 비교표

구 분		IC(B) 콘크리트육각블럭	PE 칼라 육각블럭	PE 육각블럭	콘크리트 K블럭(사각)
재 질		철근 콘크리트	H.D.P.E	재생 PE	철근시멘트콘크리트
규격(단위 mm)		110X110X120X765	100X100X590	100X60X680	150X150X960
휨강도		50kg/cm2이상	기준치없음	기준치없음	50kg/cm2이상
압축강도		180kg/cm2이상	기준치없음	기준치없음	180kg/cm2이상
개당 중량		22 - 24kg	2kg (부자재 포함)	2kg (부자재 포함)	50kg
비 중		2.3	0.96	0.96	2.3
설계 단가	자재비	8,000 원/m2	7,900 원/m2	8,500 원/m2	8,500 원/m2
	시공비	14,230 원/m2	11,693원/m2	11,693 원/m2	14,230 원/m2
	합 계	22,230 원/m2	19,593 원/m2	20,193 원/m2	22,730 원/m2
인도조건		현장도착도	현장도착도	현장도착도	현장도착도
특징	장점	-이음부 결합력 우수 (Inter Locking) -공장제품(수지형틀사용)으로 품질균일 -중량으로 토사유실방지 효과 큼 -영구적 콘크리트 구조 -내면적(잔디식재면적) 비율 적음 -휨강도 기대이상 큼 -상부홈(凹)으로 비탈면 지표 수 배수기능 -건식재품으로 부식 및 동해 (ICE LENCE)피해 없음 -토사 흘러내림 방지 칸막이 설치 가능	-칼라화 가능 -조립설치 용이하고 시공비 저렴 -경량이며, 녹색으로 조경미 효과 -앙카봉 타입으로 지반과의 결합력 우수 -연결부자재가 잠금식으로 부재의 이탈방지 효과가 큼 -배수공이 상단부에 있어 잔 디의 활착이 빨라 부재의 이탈 및 토사유실 최대방지 -세밀한 육각모양으로 더욱 견고한 법면의 안정성 효과 -상부 노출면 최소화로 자연친화적 효과 기대 -블록내 토사가 채워짐으로 인해 중량으로 변함	-조립설치 용이 -다양한 모양시공 가능 -연결부자재가 잠금식 으로 부재의 이탈방지 효과가 큼 -앙카봉 타입으로 지반과의 결합력 우수 -배수공이 상단부에 있어 잔 디의 활착이 빨라 부재의 이탈 및 토사유실 최대방지	-시공이 견고함 -영구적 콘크리트 구조 -단위당 자중이 커 사면 안 정에 유리 -동해(ICE LENCE)피해 없음
	단점	-중량이므로 운반비 및 시공 비가 합성수지 블록 보다 다소 높다	-경량으로 토사와의 결속력이 다소 떨어짐 -콘크리트보다 하중이 약함 -비탈면 토사의 동해에 약함	-재생PE로 조경미가 떨어짐 -경량으로 토사와의 역학적 성질 부적합 -콘크리트보다 하중이 약함 -비탈면 토사의 동해에 약함 -블록 내 토사 채움 미비 -상부노출면이 많아 경관이 좋지 않음 -동등제품 효과대비 고가	-타제품보다 2배정도의 중 량으로 운반 시공이 어렵 다 -이음부의 결합력이 약함 -비탈면 지표수 배수능력 없음 -미관결여