H.D.P.E 칼라 육각블럭 A/B 형

H.D.P.E  칼라 육각블럭 A/B형 제작시방서

1. 품    명 : H.D.P.E.칼라 비탈면 보호 블록(A 형)

2. 규    격 :1) A형 : 원  부  재 : 100 X 100 X 680 mm

:2) B형 : 원  부  재 : 100 X 100 X 590 mm

:3) 연 결 블 럭 : ∅ 110  H: 100 mm

3. 재   질 1) 원부재 및 연결블럭은 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE).

2) 고정핀 (앙카봉) 　∅13m/m 이형철근으로 임가공한 제품

압축강도	휨강도(굴곡강도)
300 kgf/cm2 이상	8 kgf/cm2 이상

4. 제조방법 : 칼라블럭 - 사출식

고 정 핀 -이형철근으로 임가공한 제품임.

5. 형     상 : 1) P.E 제품의 특성상 무게가 경량인점을 고려하여 원부재 배부에 보토구멍이 공학적인 크기의

사각(40 X 50MM)으로 형성 되어야 하며, 조립설치후 블럭(원부재) 내에 흙이 가득 채워져

중량으로 되어야 한다.

2) 제품의 노출 부분을 최소화하여 직사광선으로 인한 산화 및 탈색, 노화 방지를, 최대로

고려한 제품임.

3) 연결 블록이 외피, 내피로 제작되어 잠금식으로 부재 이탈방지 효과가 있어야 한다.

(상, 하판 완전조립).

6. 색    상 : 녹색

H.D.P.E 칼라 육각블럭 구입 시방서

1. 품    명 : H.D.P.E 칼라 육각블럭 A 형.

2. 규    격  1) A형 : 원  부  재 : 100 X 100 X 680 mm

2) B형 : 원  부  재 : 100 X 100 X 590 mm

3. 재    질  (1) 원부재 및 연결브럭은  고밀도 폴리에틸렌 (H.D.P.E).

(2) 고정핀 (앙카봉)은  ∅１３m/m  이형철근으로 임가공한 제품.

4. 형    상  (1) 원부재 조립후 육각이 형성

(2) 조립연결 블록판은 잠금식( 상,하판 완전조립)

5. 검    수  (1) 형상 칫수에 대하여 검사하고, 재질의 강도에 대하여서는 아래 시험항목에 따른다.

(2) 물품납품과 동시 납품자는 공인기관 시험 성적서를 제출한다.

(3) 검수 불합격품은 즉시 장외로 반출하고 대체품을 납품하여야 한다.

(건설교통부 시험 기준)

시 험 항 목	기 준	시 험 방 법
압 축 강 도	300 kgf/cm2 이상	KSM 3015
휨강도(굴곡강도)	8 kgf/cm2 이상	KSM ISO 178

6. 기     타 : 본 시방서에 기록되지 않은 사항은 관계규정 및 통상시송관례에 따른다.

H.D.P.E 칼라 육각블럭 (A,B형) 시공시방서

1. 비탈면을 설계구배대로 평탄하게 면 정리한다.

2. 블럭의 조립은 고정핀을 ㎡당 1.63(A형) 2.10(B형)타입하고, 고정핀의 길이는  ∅13  L : 400을 기준하며

현지 지반 여건에 따라 길이를 조정할수 있다.

3. 블럭을 조립 설치하기 전에 비탈면 고르기를 하여야 하며 비탈면 고르기가 끝나면 기준선 띠우기를 한다.

4. 기준선 띠우기를 한 후 비탈면에 직각 방향으로 타입 설치한다.

5. 비탈면상에 돌출된 구조물, 암석, 조경수목등 장애물이 있을때는 해당부분 부재배열을 생략 조립할수 있다.

6. 비탈면의 흙은 블럭 높이의 1/2정도 파고 정육각형을 유지하여 매설함을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 돌

고임을 하여 수평과 평면을 유지 하고 복토를하여 시공할수 있다.

7. 비탈면에 용수 (지하수 출현) 가 있을 때는 맹암거 설치 및 조립식 배수구 설치 등의 방법으로 유도, 배수

시설을 하고 P.E 비탈면 육각블럭을 시공한다.(단, 비탈면이 길고 소단이  수개소 있을 경우에는 소단에 조

립식 배수구를 설치하여 배수 시킬수도 있다.)

8. 블록 조립후 복토는 양질의 토사로 하며 떼심기, 떼씨뿌리기를 한다. (블럭 조립후 떼를 심지않고 돌쌓기를

할수도 있다.)

9. 기  타 : 본 시방서에 기록되지 않은 사항은 관계규정 및 통상 시공관례에 따른다.